陕西省科学技术进步奖公示信息

（2024年度）

一、项目名称

催化脱除含氮气体污染物关键技术开发

二、提名单位及提名意见

提名单位：陕西省化工学会

提名意见：

该项目针对不同领域的含氮气体污染物及污染源排放特性，开发出了在工业使用温度范围内具有特征共存污染物耐受性和高效催化性能的SCR脱硝催化剂、N2O直接分解催化剂等系列环保催化剂；开发出的具备自主知识产权的催化剂制备工艺、核心配套反应器技术、环境污染物脱除工艺技术，实现了特征污染物的精准脱除，从而显著提高了含氮污染物治理技术水平。催化脱除含氮气体污染物关键技术的开发，其创新性强、难度大。

项目相关技术及装备在延长石油集团、万化化学集团、中国化学赛鼎工程有限公司、重庆华峰化工有限公司、山东鲁西化工有限公司等二十多家企业中应用推广。近3年，累计新增销售额 6000 万元左右，同时可为项目应用单位实现含氮气体污染物年减排6000吨以上。项目成果社会、经济效益显著，具有较大的市场需求，在相关领域起到了引领作用。

提名该项目为陕西省科学技术进步奖二等奖。

三、项目简介

项目属于化工学科，涉及工业催化、环境工程、环境催化等专业技术领域。

随着国家及陕西省的大气污染物控制政策的日益严格，尤其是国家“双碳”政策的提出，非电力行业或领域的含氮气体污染物（NO、NO2、N2O）的减排成为近些年的重点监控领域，相关环保压力不断加大，传统的脱除或减排技术面临大挑战。

项目根据其烟气排放温度低、浓度大，工况波动范围宽等特点，基于环保催化剂脱除机理，从催化剂活性组分、催化剂成型工艺、工业催化剂试制、配套核心反应器及其内件、污染物脱除工艺等方面进行研究及技术集成。具体研究内容及形成的关键技术如下：

（1）SCR 脱硝的反应机理研究。以CePO4为载体负载Mn等金属氧化物，得到活性优良的催化剂，在较宽的温度范围内NO的转化率均大于90 %；同时，该系列催化剂具有良好的抗水中毒能力，反应机理遵循L-H机理；

（2）关键催化剂的配方研究。选择不同类型材料作为活性组分，研制了多组分及稀土改性催化剂，通过催化性能评价，考察水蒸气、硫、特征共存污染物对脱硝催化剂活性影响；研究开发出适用于硝酸、焚烧炉、燃气炉等不同工业领域的条型、蜂窝型催化剂的制备方法；考察了不同载体的影响；开发筛选出综合性能优异的脱硝催化剂及氧化亚氮分解催化剂；

（3）催化技术的工业应用。针对氮氧化物排放污染源进行了工业示范工程及推广应用。示范工程采用具有自主知识产权的催化剂成型工艺，可制备成不同形状（颗粒状、蜂窝型等），通过工业烟气/尾气现场试验考察了催化剂的实际性能。

四、客观评价

1.获奖情况

项目“催化脱除含氮气体污染物关键技术开发”获得了2024年度陕西化工学会陕西石化科技奖一等奖。

2.项目验收

本项目先后通过了国家自然科学基金委、陕西省科技厅、延长石油集团等组织项目验收。

3.第三方评价

研究开发的非钒基稀土环保催化剂产品市场应用后，经第三方检测单位（CMA资质），整体脱硝效率达到96.8%，满足国家超低排要求。

五、推广应用情况

项目根据不同应用领域或工况研制出的系列脱硝催化剂产品及其成套技术，尤其是环保催化剂产品性能可完全替代国际进口产品，NOx出口指标已达到超低排放标准。系列产品和技术已在多个厂家的硝酸、炼油、燃气炉、焚烧炉等装置或系统中应用。近三年，累计实现收入约6000万元，经济效益显著。脱硝项目的成功实施，每年可减少含氮气体污染物排放6000吨以上，具有极为显著的社会效益。这为项目技术的进一步推广和升级提供了广阔的空间和前景。

六、主要知识产权和标准规范等目录

| 授权（申请）项目名称 | 知识产权类别 | 国（区）别 | 申请号 | 授权号 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一种宽温型含磷铈基脱硝催化剂及制备方法 | 发明 | 中国 | 201510705602.1 | ZL201510705602.1 |
| 一种用于催化分解氧化亚氮的催化剂及制备方法 | 发明 | 中国 | 201510866726.8 | ZL201510866726.8 |
| 一种SCR法处理硝酸尾气用脱硝催化剂 | 发明 | 中国 | 201611073529.1 | ZL201611073529.1 |
| 用于催化燃烧甲苯的复合型非贵金属氧化物催化剂及其制备方法和应用 | 发明 | 中国 | 201611073528.7 | ZL201611073528.7 |
| 一种低温含磷型铈铜复合脱硝催化剂的制备方法 | 发明 | 中国 | 201611049447.3 | ZL201611049447.3 |
| 一种高温型含磷铈锰锡复合脱硝催化剂及其制备方法 | 发明 | 中国 | 201711235971.4 | ZL201711235971.4 |
| 一种催化燃烧醋酸乙酯用复合型催化剂及其制备方法和应用 | 发明 | 中国 | 201711236987.7 | ZL201711236987.7 |
| 低温、抗硫型含磷铈铁锡复合脱硝催化剂及其制备方法 | 发明 | 中国 | 201811214740.X | ZL201811214740.X |
| 一种可再生硫化氢气体吸附剂的制备方法 | 发明 | 中国 | 201911298100.6 | ZL201911298100.6 |
| 一种固定床硝酸尾气脱硝反应器 | 实用新型 | 中国 | 201922323383.7 | ZL201922323383.7 |
| 一种硫化氢吸附剂再生装置 | 实用新型 | 中国 | 202023013123.9 | ZL202023013123.9 |
| 承诺：上述知识产权无争议且为本项目独有，未曾在往年国家科学技术奖励项目、往年其 他省部级（政府）科学技术奖励项目和本年度其他陕西省科学技术奖提名项目中作为支撑材料 出现。用于提名陕西省科学技术奖的情况，已征得未列入项目主要完成人和主要完成单位的权 利人（专利指发明人）的同意，有关知情证明材料均存档备查。 |  |  |  |  |

七、主要完成人情况

| 姓名 | 排名 | 行政职务 | 技术职称 | 工作单位 | 完成单位 | 对本项目技术创造性贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 李飞 | 1 | / | 教授 | - 西安工程大学 | 西安工程大学 | 项目负责人，全面主持项目实施工作，结合环保催化剂脱除污染物机理，提出相关反应机制，形成了多项催化剂核心配方技术。对创新点第1-3项均做出了重要贡献。 [旁证材料：发明专利11项] |
| 车远军 | 2 | / | 讲师 | - 西安工程大学 | 西安工程大学 | 项目参与人员，主要负责稀土基脱硝催化剂的研发及成果转化工作。形成了稀土基脱硝催化剂成型工艺技术。对创新点1，2项均做出了重要贡献。 [旁证材料：论文2篇，科技成果转化合同等] |
| 黄伟 | 3 | 副所长 | 高级工程师 | - 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 项目主要参与人员，技术攻关人员，结合硝酸行业技术特点参与特征催化剂配方研制，完成了条型催化剂的实验室小时、百公斤级放大、工业应用等工作。对创新点2,3项均做出了重要贡献。 [旁证材料：发明专利4项，论文1篇] |
| 仵静 | 4 | / | 高级工程师 | - 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 项目主要参与人员，协助完成了催化剂产品开发及推广实施。对创新点1、3项均做出了重要贡献。 [旁证材料：发表文章1篇，专利4项等] |
| 龚甍 | 5 | / | 工程师 | - 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 项目主要参与人员，协助完成了工业应用技术的试制、推广应用及相关技术服务，对创新点1、3项均做出了重要贡献。 [旁证材料：专利3项等] |
| 张宇潮 | 6 | / | 工程师 | - 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 项目主要参与人员，协助完成了工业应用。对创新点1、3项均做出了重要贡献。 [旁证材料：专利2项等] |
| 满雪 | 7 | / | 高级工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 项目主要参与人员，协助完成了催化剂配方研制实验室分析检测等。对创新点3项均做出了重要贡献。 [旁证材料：发明专利3项等] |
| 李梦婕 | 8 | / | 中级工程师 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 西安元创化工科技股份有限公司 | 项目主要参与人员，开展了技术服务，项目验收等工作。对创新点3做出了重要贡献。 [旁证材料：1项发明专利] |

八、主要完成单位及创新推广贡献

| 完成单位名称 | 排名 | 对本项目科技创新和推广应用情况的贡献 |
| --- | --- | --- |
| - 西安工程大学 | 1 | - 项目主持单位，提出项目整体研究思路，制定项目技术路线，主持项目的全面研究。 - （1）基于稀土材料的研究，获得稀土基脱硝催化剂的特征参数。 - （2）掌握了稀土催化剂的配方技术，进行了成果转化。 - （3）为不同行业的非钒基催化剂的推广应用奠定了基础。 |
| 西北化工研究院有限公司 | 2 | - 项目承担单位，参与了催化剂工业试制研究，催化剂分析检测、反应器及内件的设计等研究方案制定、关键技术研究工作。 - （1）形成了脱硝工艺技术。 - （2）开发了反应器内件。 - （3）进行了催化剂样品的百公斤级放大实验。 |
| 西安元创化工科技股份有限公司 | 3 | - 项目主要参与单位，参与了催化剂分析检测、反应装置试制、催化剂推广应用、关键技术研究工作。 |

九、完成合作人关系说明

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者 | 合作时间 | 合作成果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同获奖 | 李飞，车远军，黄伟，仵静，龚甍，张宇潮，满雪，李梦婕 | 2016-2023 | 陕西省化工学会-陕西石化科技奖一等奖 |
| 2 | 共同知识产权 | 李飞，黄伟，仵静，龚甍，张宇潮，满雪，李梦婕 | 2016-2023 | 发明专利或实用新型专利11项 |
| 3 | 共同发表文章 | 李飞，黄伟，仵静 | 2017-2019 | A comparative study of MOx (M=Mn, Co and Cu) modifications over CePO4 catalysts for selective catalytic reduction of NO with NH3 |