陕西省科学技术进步奖公示信息

（2025年度）

一、项目名称

含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术及应用

# 二、提名奖种

陕西省科学技术进步奖

三、提名者及提名意见

提名单位：陕西省化工学会

提名意见：废催化剂资源化利用是构建“生产-使用-回收-再利用”循环经济产业链的重要环节。依托陕西延长石油（集团）有限责任公司中试项目《重烃催化裂解废催化剂的资源化复活再生利用》开发的“含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术”，针对长期高温、高湿应用环境引起分子筛骨架“脱铝”、酸量大幅度降低、反应活性无法满足装置运行，导致新鲜催化剂单耗高、催化剂固废排量大等问题，开发一种气相补铝法为基础的平衡剂活性提升技术，在保持其磨损指数、堆密度、粒径分布等宏观物性稳定基础上，诱导“铝”重新进入分子筛骨架并形成四配位骨架铝，使低活性平衡剂的酸量、反应活性高效恢复，催化反应性能接近或达到新鲜催化剂水平，实现废弃平衡剂的资源化循环利用。该技术授权发明专利8件，实用新型6件，发布企业标准2项。技术成果已成功应用于延长石油150万吨/年重烃催化裂解装置产生的废弃平衡剂，具有良好的应用效果，取得了良好的经济效益和社会效益。技术成果也可用于轻烃催化裂解制烯烃、甲醇制烯烃、原油催化裂解制烯烃等含分子筛废催化剂的资源化利用，为企业废催化剂的减量化、无害化、资源化综合利用提供良好的基础。

经研究，认为该技术成果能够有效提升催化裂解平衡剂反应活性，显著降低固废处置成本，提高装置的经济性，是平衡剂活性提升技术在重油催化裂解领域的首次应用，具有原始创新性。

提名该项目为陕西省科学技术进步奖 二 等奖。

四、项目简介

1．所属科学技术领域

本项目属于化工科学技术-石油化学工程技术领域。针对石油加工领域的含分子筛类废催化剂，因长期高温、高湿的应用环境导致分子筛骨架“脱铝”、酸量大幅度降低、反应活性无法满足装置运行，引起装置催化剂单耗高、催化剂固废排量大等问题，西北化工研究院有限公司（碳氢研究中心）以自主研发的平衡剂低成本原位补铝法为基础，结合榆能化150万吨/年重烃催化裂解装置生产运行工艺特点，开发了一种清洁环保、回收率高、稳定性能优异、经济性好的平衡剂反应活性提升技术。

2．主要研究内容

（1）通过研究含分子筛催化裂解催化剂的反应特性、组成特性及活性降低机理，确定平衡剂活性降低的主要原因；（2）通过对催化剂微反活性、沉积金属、工艺参数调控等，研究平衡剂微反活性对催化裂解反应性能影响，验证整体技术路线的准确性，并明确平衡剂活性降低的核心因素；（3）以气相补铝再生法为基础，调控再生助剂用量、再生时间、供氢体用量、再生方式等工艺参数，以提高平衡剂微反活性、降低成本、简化工艺为方向，优化平衡剂活性提升技术路线；（4）经第三方机构分析检测、循环流化床中试评价，确定活性提升平衡剂与新鲜催化剂在失活速率、元素改性、掺混比例等参数一致性，完成活性提升平衡剂、平衡剂、新鲜催化剂的对比评价，为实现技术的工业应用奠定基础；（5）最后，将该技术应用于重烃催化裂解工业装置的废弃平衡剂，通过与新鲜催化剂掺混添加，以装置乙烯+丙烯收率稳定为指标，实现装置外排平衡剂的循环利用，降低新鲜催化剂用量，进一步延伸重烃催化裂解多产低碳烯烃工艺路线。

3．主要技术指标

（1）活性提升平衡剂的微反活性较平衡剂提高约11.45个百分点（平均值）；

（2）活性提升平衡剂磨损指数、粒径分布、堆密度等物性与平衡剂一致；水热稳定性能、失活速率与商业新鲜催化剂基本一致；

（3）活性提升平衡剂占系统催化剂总藏量15 %时，提升管顶部温度580℃、停留时间2~3s的条件下，活性提升平衡剂的乙烯+丙烯产率达到32.64%，较提升约3.21个百分点，与新鲜催化剂性能相近。

4．授权专利及知识产权情况

该项目申请含分子筛废催化剂复活再生、提升分子筛水热稳定性、废催化剂评价装置、活性提升装置等发明专利10件（授权8件）、实用新型专利6件（均授权）；制订并发布企业标准2项；《含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术及应用》已在陕西省科技厅进行科技成果登记。

五、客观评价

1.国内外相关技术对比：

（1）CN 1974008A提供一种含有Y型分子筛平衡剂的再处理方法，该方法将平衡剂与含氧酸、含氧酸铵盐及另一种水溶性金属盐溶液混合打浆，烘干后焙烧使得重金属污染物形成可溶物，经过洗涤、过滤，然后用一种含有Na2O 源及SiO2源的水溶液在预置晶种的导向下晶化，获得到活化催化剂；

（2）CN 101219396A提供一种FCC废催化剂复活的方法，该方法通过无机酸和有机酸的协同作用，使催化剂骨架结构发生重构，在重构过程中构建发达的微孔—介孔复合孔道结构体系，脱除或钝化废催化剂中重金属，使复活后催化剂的比表面显著增加；

（3）CN 104815702A提供一种催化裂化废催化剂的复活方法，该方法先采用了复合酸与铵盐处理，疏通催化剂的孔道，通过反应与焙烧使分子筛部分结构重构，以含稀土化合物和或含磷化合物来调变催化剂的酸性，从而使废催化剂的性能得到恢复；

（4）CN 108187762 A提供一种催化裂化平衡剂的再生方法，该方法首先将待再生催化裂化平衡剂与富氧气氛下焙烧，去除组分中的积碳和有机物；将焙烧后的平衡剂破碎、粉磨成细颗粒状，在搅拌的条件下加入有机酸和/或无机酸，以除去平衡剂中至少部分可溶性的金属氧化物；将滤饼进行干燥处理后，通过磁分离的方式将其按照磁性的不同分为第一平衡剂和第二平衡剂，将第二平衡剂回用到催化裂化体系中；上述方法在平衡剂活性再生中，需使用酸对催化剂处理，在去除重金属的同时会脱除催化剂中铝及改性金属，改变活化后催化剂的组成，降低催化剂的磨损指数，需对催化剂进行二次成型，且晶化过程也增加该方法的成本；

（5）CN 106552680 A提供一种FCC废催化剂脱金属再活化的方法，该方法将FCC废催化剂与含卤素小分子物质接触进行脱金属反应；然后经过废水洗涤、过滤后获得脱金属催化剂；最后用含稀土精液活化后干燥，得脱金属再活化FCC催化剂；

（6）CN 109382146 A提供一种FCC平衡剂复活改性方法。该方法首先将平衡剂与水混合打浆制备平衡剂浆液，经铵离子交换后过滤、洗涤、烘干，使得平衡剂Na2O含量降至不大于0.2wt％；然后平衡剂与水混合打浆，浆液与镁盐和含磷化合物混合搅拌共沉淀，经过滤、烘干、焙烧，即得FCC复活平衡剂。上述方法在废弃平衡剂再生过程，注重对废催化剂中沉积的重金属、碱金属脱除，无法对催化剂中分子筛因反应引起的骨架缺陷位实现重构，复活再生催化剂的反应效果不佳。

2. 《含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术及应用》已在陕西省科学技术厅登记备案（成果登记号9612024Y4638）。

3. 依托本项目成果发布两项企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》、《沸石分子筛的表面酸性测定（傅里叶变换红外光谱法）》，专家组一致认为，针对化工企业生产运行中存在的催化剂评估体系不完善问题，制定的企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》为装置反应-再生系统运行状态评估、技术改造以及操作运行监控提供有力的支撑，助力催化裂解装置的高效、稳定运行；制定的企业标准《沸石分子筛的表面酸性测定（傅里叶变换红外光谱法）》为国产化催化剂的开发及酸性质评价提供了有效支撑。

4. 活性提升平衡剂的27Al MAS NMR谱图在化学位移36ppm处的扭曲的五配位非骨架铝峰强度降低，化学位移55ppm处的四配位分子筛骨架铝峰强度增加（详情见上海复达检测报告全文）。

5. 活性提升平衡剂的微反活性为66.85%，平衡剂微反活性55.40%（详情见重质油国家重点实验室报告全文）。

6. 技术成果于2025年3月委托国家科学技术委员会一级科技查新咨询单位陕西省科学技术信息研究所开展了查新工作，通过对如下2个本项目所罗列的主要查新点：

（1）针对低活性含分子筛催化裂解平衡剂或废弃催化剂，采用四配位铝气相补铝再生方法，实现低活性平衡剂/废催化剂中分子筛骨架高效补铝，使其反应活性恢复接近新催化剂水平；

（2）活性提升平衡剂/再生剂的磨损指数、堆密度等宏观物性指标与原催化体系一致，可直接进入工业装置循环利用。

其查新结论如下：针对催化剂宏观物性指标提升，未见明确述及与原催化 体系一致（见报告全文）。

7. “含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术及应用”技术成果荣获2025年度陕西石化科技进步一等奖。

六、应用情况

技术成果“含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术及应用”已成功应用于延长石油150万吨/年重烃催化裂解装置产生的废弃平衡剂，具有良好的应用效果，应用结果表明：（1）重烃催化裂解平衡剂经过活性提升后，反应活性由55.4%提高至66.85%，反应活提升约11.45个百分点，磨损指数、粒径分布、堆密度等物性与平衡剂一致；（2）活性提升平衡剂占系统催化剂总藏量15 %时，提升管顶部温度580℃、停留时间2~3s的条件下，活性提升平衡剂的乙烯+丙烯产率达到32.64%，较平衡剂提升约3.21个百分点，与新鲜催化剂性能相近；（3）该技术应用后，按照最保守的50%回收率计算，可减少装置固废排放1 kt/年，从而减少等量新剂投入，节约新剂采购成本约3000万元/年，有效提高装置运行的经济性、环保性。

该技术成果也可用于轻烃催化裂解制烯烃、甲醇制烯烃、原油催化裂解制烯烃等含分子筛废催化剂的资源化利用，为企业废催化剂的减量化、无害化、资源化综合利用提供良好的基础。

七、主要知识产权和标准规范等目录

| 序号 | 知识产权类 别 | 知识产权 具体名称 | 国家 （地区） | 授权号 | 授权日期 | 证书编号 | 权利人 | 发明人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 发明专利 | 一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法 | 中国 | CN115608413 B | 2024年06月04日 | 7066699 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;高亚男;王宁波;张小琴;孙晓伟;程秋香;牛鑫;刘树伟 高志争;张军兴;毛吉会;李增勃 |
| 2 | 发明专利 | 一种含分子筛类催化剂补铝再生方法 | 中国 | CN115608412 B | 2024年04月05日 | 6871990 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;高亚男;王宁波;张小琴;孙晓伟;刘树伟;艾小兵；程秋香;秦超;牛鑫;张军兴;毛吉会;魏江涛 |
| 3 | 发明专利 | 一种含分子筛废催化剂骨架补铝复活再生方法 | 中国 | CN113289679 B | 2023年09月26日 | 6359142 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;刘树伟;程秋香;张小琴;张健;牛鑫;魏江涛;毛吉会 |
| 4 | 发明专利 | 一种提升ZSM-5分子筛水热稳定性的改性方法 | 中国 | CN112960680 B | 2022年09月30日 | 5488069 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;王宁波;刘树伟;程秋香;张小琴;张健;杨程;姬鹏军;魏江涛;李增勃 |
| 5 | 发明专利 | 一种轻烃催化裂解制低碳烯烃催化剂及其制备方法 | 中国 | CN 113070095 B | 2023年03月28日 | 5821113 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;高亚男;刘树伟;程秋香;张小琴;张健;杨程;姬鹏军;魏江涛;毛吉会 |
| 6 | 发明专利 | 一种高比表面积 SAPO-34 分子筛的合成方法 | 中国 | CN 107827121 B | 2020年8月11日 | 3933441 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;黄传峰;李大鹏;王明峰;霍鹏举;高亚男;刘树伟焦友军;韩信有 |
| 7 | 发明专利 | 一种纳米 SAPO-34 分子筛的制备方法 | 中国 | CN 107601527 B | 2020年6月30日 | 3867744 | 西北化工研究院有限公司 | 韩磊;黄传峰;刘树伟;李大鹏;王明峰;霍鹏举;高亚男焦友军;韩信有 |
| 8 | 实用新型专利 | 一种MFI型分子筛废催化剂回收再利用系统 | 中国 | CN 221619468 U | 2024年08月30日 | 21608886 | 西北化工研究院有限公司 | 刘树伟;孔少亮;时肖栋;程秋香;张小琴;牛鑫;张军兴;康徐伟 |
| 9 | 实用新型专利 | 一种催化裂解平衡剂反应活性提升装置 | 中国 | CN 216039427 U | 2021年07月08日 | 16035102 | 西北化工研究院有限公司 | 程秋香;王宁波;韩磊;刘树伟;张小琴;张健;牛鑫;魏江涛 |
| 10 | 实用新型专利 | 一种含金属、分子筛废催化剂的组分分离、回收装置 | 中国 | CN 216039749 U | 2022年3月15日 | 16043072 | 西北化工研究院有限公司 | 张小琴;高亚男;韩磊;刘树伟;程秋香;张健;牛鑫;毛吉会;张军兴 |

八、主要完成人情况

| 序号 | 姓名 | 职务 | 技术职称 | 工作 单位 | 完成 单位 | 对本项目贡献 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高亚男 | 副总工程师 | 正高级工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 技术成果的总负责人，负责项目整体统筹管理及产业化推广工作，协调现场生产、实施，对本项目关键技术点的提出提供技术支持；为本项目核心发明专利“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法”(附件1-1）、“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）、 “一种轻烃催化裂解制低碳烯烃催化剂及其制备方法”（附件2-2）第二发明人、企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》（附件2-15）主要共同起草人等。 |
| 2 | 韩磊 | 无 | 高级工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 项目具体执行人，提出并执行本项目的所有研究方案及平衡剂活性提升全过程。具体开展本项目催化剂小试及中试的合成、表征、评价、分析、优化及数据处理等工作；具体完成了项目的立项、开结题、实验研发、研发经费及所有材料的起草撰写工作；提出并具体落实了本项目的关键技术点；具体起草并完成了“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法”（附件1-1）、“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）、“一种提升ZSM-5分子筛水热稳定性的改性方法”（附件2-1）等发明专利，企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》（附件2-15）第一起草人。 |
| 3 | 孙晓伟 | 副总工程师、经理 | 正高级工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 对本项目生产现场重烃催化裂解装置平衡剂、新鲜剂、活性提升平衡剂的性质及工艺特性等提供技术支持，为本科研项目与现场的紧密结合奠定了坚实的基础。组织完成项目研究方案论证和项目立项，指导项目研究及产业化推广。为本项目核心专利“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法”（附件1-1）、专利“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）主要发明人、共同获得陕西石化科学技术一等奖（附件2-16）。 |
| 4 | 张小琴 | 无 | 工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 作为技术骨干参与项目的具体方案实施及平衡剂活性提升研发全过程；参与本项目催化剂小试制备、中试制备、催化剂的小试评价和中试研究及产业化推广等环节，为本项目的顺利开展及基础研究提供有力保障；为本项目核心专利“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法“（附件1-1）、“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）、“一种含分子筛废催化剂骨架补铝复活再生方法”（附件1-3）主要共同发明人，专利一种含金属、分子筛废催化剂的组分分离及回收装置”（附件2-7）第一发明人，企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》（附件2-15）主要起草人。 |
| 5 | 高志争 | 副经理 | 高级工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 对本项目生产现场重烃催化裂解装置平衡剂、新鲜剂、活性提升平衡剂的性质及工艺特性等提供技术支持，为本科研项目与现场的紧密结合奠定了坚实的基础。全程参与项目方案论证，现场实施协调及产业化推广。为本技术成果核心发明专利“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法“（附件1-1）主要发明人、共同获得陕西石化科学技术一等奖（附件2-16）。 |
| 6 | 牛 鑫 | 无 | 工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 作为技术骨干参与项目的具体方案实施及催化剂研发全过程；参与本项目催化剂小试制备、中试制备、催化剂的小试评价和中试研究及产业化推广等环节，为本项目的顺利开展及基础研究提供有力保障；专利“一种含分子筛废催化剂骨架补铝复活再生方法”（附件1-3）、“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法”（附件1-1）、“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）、“一种催化裂解平衡剂反应活性提升装置”（附件2-6）主要共同发明人。 |
| 7 | 刘树伟 | 无 | 工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 作为技术骨干参与项目的具体方案实施及催化剂研发全过程，为本项目核心专利“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法“（附件1-1）、“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）、“一种含分子筛废催化剂骨架补铝复活再生方法”（附件1-3）、“一种提升ZSM-5分子筛水热稳定性的改性方法”（附件2-1）、“一种纳米SAPO-34分子筛的制备方法”（附件2-4）主要共同发明人，企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》（附件2-15）主要起草人；参与本项目催化剂小试制备、中试制备、催化剂的小试评价和中试放大评价及产业化推广工作。 |
| 8 | 秦超 | 助理主管 | 高级工程师 | 陕西延长中煤榆林能源化工股份有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 对本项目生产现场重烃催化裂解装置平衡剂、新鲜剂、活性提升平衡剂的性质及工艺特性等提供技术支持，为本科研项目与现场的紧密结合奠定了坚实的基础。组织完成研究方案论证和现场协调，为本技术成果核心发明专利“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）主要完成人、共同获得陕西石化科学技术一等奖（附件2-16）。 |
| 9 | 程秋香 | 无 | 工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 作为技术骨干参与项目的具体方案实施及催化剂研发全过程，专利“一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法“（附件1-1）、“一种含分子筛类催化剂补铝再生方法”（附件1-2）、“一种含分子筛废催化剂骨架补铝复活再生方法”（附件1-3）主要共同发明人，企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》（附件2-15）主要起草人；参与本项目催化剂小试制备、中试制备、催化剂的小试评价和中试放大评价及产业化推广工作。 |
| 10 | 孔少亮 | 无 | 高级工程师 | 西北化工研究院有限公司 | 西北化工研究院有限公司 | 作为技术骨干参与项目的具体方案实施及催化剂研发全过程，专利“一种含MFI型分子筛废催化剂回收再利用系统”（附件2-5）主要共同发明人、企业标准《轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法》（附件2-15）主要共同起草人，参与本项目催化剂小试制备、中试制备、催化剂的小试评价和中试放大评价及产业化推广工作。 |

九、主要完成单位及创新推广贡献

| 主要完成单位 | 西北化工研究院有限公司 |
| --- | --- |
| 对本项目贡献 | 西北化工研究院有限公司作为延长石油化工产业发展的技术研发中心、技术支持中心和技术参谋中心，主要从事化工、新能源、新材料领域的应用基础研究、技术和产品开发、试验发展、科技成果转化和产业化、技术支持服务、技术交流合作等科技业务。2023年12月，延长石油集团公司决定整合集团化工科研资源，将陕西延长石油（集团）有限责任公司碳氢高效利用技术研究中心整体并入西北化工研究院有限公司。西北化工研究院有限公司作为本项目主要完成单位，具有突出的科研创新能力，先进的实验研究平台，合理的人才梯队建设，全面的科研管理体系。在本项目所涉及的固废资源化利用领域、催化剂制备和表征领域、产物表征分析等方面均有完善的实验基础设施，具备系统的小试研究平台、中试评价装置、分析表征仪器。 西北化工研究院有限公司为本项目在申请立项、经费预算及管理、人员配备、物资采购、实验开展、成果保护、成果实施等多方面提供了全方位的支撑及保障，是本项目顺利开展并取得相应成果的必要条件；为本项目研究提供了必备的小试、中试试验装置、分析测试仪器、数据库存储等必要条件，提高了研究的针对性和实效性；为本项目新技术的顺利开发在装置运行、设备检修、原料采购、产物分析、数据处理、报告编制等方面提供了全面的支撑，确保了研究目标的顺利完成以及研究成果的有效实施。 |

十、完成人合作关系说明

项目主要由高亚男、韩磊、孙晓伟、张小琴、高志争、牛鑫、刘树伟、秦超、程秋香、孔少亮共10人组成研发及推广团队，主要围绕项目技术研发、总体方案设计、催化剂放大、试应用及产业化推广、共同知识产权等方面开展合作，具体见完成人合作关系情况汇总表。

完成人合作关系情况汇总表

| 序号 | 合作方式 | 合作者/项目排名 | 合作起始 时间 | 合作完成 时间 | ## 合作成果 | ## 证明材料 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 共同知识产权 | 韩磊/1、高亚男/2、张小琴/4、孙晓伟/5、程秋香/6、牛鑫/7、刘树伟/8、高志争/9 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种含分子筛类催化剂气相补铝再生方法 | 附件1-1 |
| 2 | 共同知识产权 | 韩磊/1、高亚男/2、张小琴/4、孙晓伟/5、刘树伟/6、程秋香/8、秦超/9 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种含分子筛类催化剂补铝再生方法 | 附件1-2 |
| 3 | 共同知识产权 | 韩磊/1、刘树伟/2、程秋香/3、张小琴/4、牛鑫/6 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种含分子筛废催化剂骨架补铝复活再生方法 | 附件1-3 |
| 4 | 共同知识产权 | 韩磊/1、刘树伟/3、程秋香/4、张小琴/5 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种提升ZSM-5分子筛水热稳定性的改性方法 | 附件2-1 |
| 5 | 共同知识产权 | 韩磊/1、高亚男/2、刘树伟/3、程秋香/4、张小琴/5 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种轻烃催化裂解制低碳烯烃催化剂及其制备方法 | 附件2-2 |
| 6 | 共同知识产权 | 韩磊/1、高亚男/6、刘树伟/7 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种高比表面积 SAPO-34 分子筛的合成方法 | 附件2-3 |
| 7 | 共同知识产权 | 韩磊/1、刘树伟/3、高亚男/7 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种纳米 SAPO-34 分子筛的制备方法 | 附件2-4 |
| 8 | 共同知识产权 | 刘树伟/1、孔少亮/2、程秋香/4、张小琴/5、牛鑫/6 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种MFI型分子筛废催化剂回收再利用系统 | 附件2-5 |
| 9 | 共同知识产权 | 程秋香/1、韩磊/3、刘树伟/4、张小琴/5、牛鑫/7 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种催化裂解平衡剂反应活性提升装置 | 附件2-6 |
| 10 | 共同知识产权 | 张小琴/1、高亚男/2、韩磊/3、刘树伟/4、程秋香/5、牛鑫/7 | 2021年1月 | 2025年7月 | 一种含金属、分子筛废催化剂的组分分离、回收装置 | 附件2-7 |
| 11 | 共同获奖 | 韩磊/1、张小琴/2、牛鑫/3 | 2021年1月 | 2025年7月 | “含分子筛类催化剂气相补铝再生技术开发及应用”获陕西省企业“三新三小”创新竞赛一等奖 | 附件2-13 |
| 12 | 共同获奖 | 韩磊/1、高亚男/2、刘树伟/3、程秋香/4、张小琴/5、牛鑫/6、孔少亮/7 | 2021年1月 | 2025年7月 | “轻烃催化裂解多产低碳烯烃专属催化剂制备技术”获延长石油集团公司科技成果奖二等奖 | 附件2-14 |
| 13 | 共同参与制定标准规范 | 韩磊1/、张小琴/2、刘树伟/3、高亚男/4、程秋香/5、孔少亮/6 | 2021年1月 | 2025年7月 | 轻烃催化裂解平衡剂反应活性测定法 | 附件2-15 |
| 14 | 共同获奖 | 高亚男/1、韩磊/2、孙晓伟/3、张小琴/4、高志争/5、牛鑫/6、刘树伟/7、秦超/8、程秋香/9、孔少亮/10 | 2021年1月 | 2025年7月 | “含分子筛催化裂解平衡剂活性提升技术及应用”技术成果荣获2025年度陕西石化科技进步一等奖 | 附件2-16 |